ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

PERMO-OSMOCLEAN В

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продукты для чистки обратноосмотических мембран

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Даже при качественной предварительной очистке воды и в рабочих условиях, близких к оптимальным, в большинстве случаев мембраны обратного осмоса постепенно будут забиваться.

Если степень загрязнения невелика, можно очистить мембраны с помощью химических средств и восстановить их нормальную производительность.

Для этой цели фирма PERMO специально разработала препарат, совместимый с основными типами обратноосмотических мембран (перед использованием необходима консультация наших специалистов).

Это простой в применении жидкий препарат  Permo-Osmoclean В.

Permo-Osmoclean A – это средство для удаления отложений, оно удаляет из мембран большую часть минеральных отложений.

Два продукта Permo-Osmoclean A и Permo-Osmoclean B нельзя смешивать, но можно использовать последовательно (вначале Permo Osmoclean B). В этом случае перед использованием второго продукта провести тщательную промывку.

Весь процесс очистки можно завершить дезинфицированием.

Номер заказа продукта: P0007473

| Характеристики:ICS | рН: ~ 13,3 при концентрации 10 г/л |
| --- | --- |
| Физические характеристики: | гомогенная жидкость янтарного цвета |
| Удельный вес: | 1,52 |
| Растворимость: | смешивается с водой во всех пропорциях |
| Хранение: | от +10°С до +40°С |
| Срок хранения: | 3 года в оригинальной закрытой упаковке |
| Пропорции для разведения: | 3% от объема |
| Время обработки или рециркуляции: | от 20 до 40 минут |
| Разведение: | водой, прошедшей через обратный осмос, или обязательно умягченной и отфильтрованной водой (ячейки 5 μм) |
| Промывка: | водой, прошедшей первичную очистку |
| Упаковка: | канистра 20 кг |

- При низких температурах этот продукт может кристаллизоваться. Кристаллизация не оказывает отрицательного влияния на активность продукта. Для восстановления первоначального состояния перед применением просто слегка нагреть и затем перемешать продукт.

| Москва тел. тел.+(495) 669-86-81 тел. +7(926) 008-01-77 | Йошкар-Ола тел. тел. +7(8362) 39-17-01 | E-mail heatteplo@mail.ru Сайт http://heatteplo.ru Skype Know551 ICQ 239354505 |
| --- | --- | --- |